附件8

2023年度交通运输行业产品（高分子防水材料 遇水膨胀橡胶）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督 总体数 （m） | 抽样 样本数（组） | 按标准GB/T 18173.3-2014判定 |  |  | 按实施细则注判定监督总体（批）是否通过（合格） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格 样本数（组） | 不合格 样本数（组） | 不合格项 |  |  |
|  | 衡水天博工程橡胶有限公司 | 中星路桥工程有限公司 | 河北省国道112线赤城至承德界段改建工程SD2标赵家庄隧道 | 500 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 衡水中交新材料科技有限公司 | 河北联蜀公路工程有限公司 | 河北省张涿高速与北京市国道G109新线高速连通工程小龙门隧道 | 230 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 成都桥源科技有限公司 | 四川交通建设集团有限责任公司 | 四川省广绵扩容高速公路普子岭隧道 | 225 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 肥城联谊工程塑料有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司隧道分公司 | 四川省广绵扩容高速公路ZCB1-16火山隧道 | 100 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 重庆德桥橡胶有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川省G4216线宁攀段高速公路ZCB1-2标花山2号隧道 | 200 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 四川西部联合防水技术有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川省G4216线宁攀段高速公路ZCB1-7标防水材料3号库房 | 925 | 1 | 0 | 1 | 体积膨胀倍率 | 不合格 | 部省联动 生产企业已整改，经确认合格。 |
| 注： - GB/T 18173.3-2014《高分子防水材料 第3部分:遇水膨胀橡胶》； - 《高分子防水材料 遇水膨胀橡胶产品质量行业监督抽查实施细则》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |