附件3

2023年度交通运输行业产品（高密度聚乙烯硅芯塑料管）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督 总体数（盘） | 抽样 样本数（组） | 按标准JT/T 496-2018判定 |  |  | 按实施规范JDCC 2021-26判定监督总体（批）是否通过（合格） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格 样本数 （组） | 不合格 样本数 （组） | 不合格项 |  |  |
|  | 唐山永诚通信科技有限公司 | 天津高速公路科技发展有限公司 | 天津市津蓟高速公路天津站外迁工程津榆线库房 | 10 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 扬州市兴龙塑料有限公司 | 山西路桥建设集团有限公司 | 山西省离隰高速公路南川河大桥库房 | 48 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 荆州亮诚科技股份有限公司 | 中铁三局集团有限公司 | 山西省离隰高速公路中阳隧道 | 22 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东盛通建材有限公司 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 黑龙江省吉黑高速公路山河（吉黑省界）至哈尔滨（永源镇）段LK7+100中央分隔带 | 13 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 任丘市华脉通信器材有限公司 | 天津市高速公路科技发展有限公司 | 黑龙江省吉黑高速山河（吉黑省界）至哈尔滨（永源镇）段K176+100左幅 | 11 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 广东路路通有限公司 | 广东省湛江机场高速公路G228跨线桥下料场 | 10 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 湖北鑫合管业有限公司 | 广西交科集团有限公司 | 广西壮族自治区南湛高速公路南宁至博白那卜段灵山县仓库 | 14 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 广西三洋新材料科技有限公司 | 广西交科集团有限公司 | 广西壮族自治区南湛高速公路南宁至博白那卜段K70+700处 | 14 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 通晟管业（苏州）有限公司 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 广西壮族自治区泉南高速公路桂林至柳州段4标库房 | 15 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 湖南明塑塑业科技有限公司 | 中国建筑股份有限公司 | 河北省邯港高速公路衡水段房建分部项目部 | 11 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 河北正泽兴管业有限公司 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 河北省石衡高速公路路面交安合同K39+500处 | 14 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 衡水宝力工程塑料有限公司 | 浙江交工集团股份有限公司 | 福建省泉南及沙厦高速公路改扩建工程B合同段项目部库房 | 3 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 苏州灵煜塑胶管业科技有限公司 | 四川智慧高速科技有限公司 | 四川省久马高速公路K181+400处 | 40 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 舒城恒通通讯器材有限责任公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川省G4216线宁攀段高速公路红格收费站 | 22 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
| 注： 1、JT/T 496-2018《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管》； 2、JDCC 2021-26《高密度聚乙烯硅芯塑料管产品质量行业监督抽查实施规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |