附件9

2023年度交通运输行业产品（减水剂）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督 总体数 (t) | 抽样 样本数(份) | 按标准GB 8076-2008、JT/T 769-2009判定 |  |  | 按实施规范JDCC 2020-07判定监督总体（批）是否通过（合格） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格 样本数 （份） | 不合格 样本数 （份） | 不合格项 |  |  |
|  | 山西铁力建材有限公司 | 中铁二十局集团有限公司 | 河北省曲港高速公路L3标拌合站 | 3 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 北京市建筑工程研究院有限责任公司 | 中铁八局集团有限公司 | 河北省曲港高速公路L7标拌合站 | 18 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 唐山宏实科技有限公司 | 沧州路桥工程有限责任公司 | 河北省曲港高速公路L8标拌合站 | 10 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 安徽中铁工程材料科技有限公司 | 中铁八局集团有限公司 | 辽宁省本桓高速公路二工区小市互通2号站 | 3 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 中铁桥研科技有限公司 | 中铁大桥局吉林工程有限公司 | 吉林省延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目第06工区1号拌合站 | 7 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 安徽中铁工程材料科技有限公司 | 中铁九局集团工程有限公司 | 吉林省延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目第01工区2号拌合站 | 7 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 上海法拉德建材有限公司 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 浙江省湖杭高速公路一标3#拌合站 | 100 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山西庆达中安建材有限公司 | 中铁十五局集团有限公司 | 浙江省义东高速公路东阳段三标砼拌合站 | 20 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 浙江交工新材料有限公司 | 浙江交工国际工程有限公司 | 浙江省瑞苍高速公路四标拌合站 | 85 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 浙江交工新材料有限公司 | 浙江交工集团股份有限公司 | 福建省宁上高速公路霞浦至福安段A1合同段混凝土拌合站 | 10 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山西鑫隆基建材有限公司 | 中交二公局第六工程有限公司 | 宁夏回族自治区国道312线苋麻湾至杨庄段三标段梁场 | 2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 宁夏沐兴一方建材科技有限公司 | 岳阳路桥集团有限公司 | 宁夏回族自治区省道103线同心至海原段五合同段拌合站 | 4 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 宁夏跃尚元工程应用有限公司 | 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 宁夏回族自治区省道103线同心至海原段三合同段拌合站 | 2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山西众诺和建材有限公司 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 宁夏回族自治区省道103线同心至海原段四合同段拌合站 | 3 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 北京金隅节能科技有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | - 天津市津北公路（驯海路—旭阳路）改建工程金隅中航站 | 5 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 山西华凯伟业科技有限公司 | 中建交通建设集团有限公司 | 天津市京津塘高速公路北辰开发区出入口及互通立交滨涛砼搅拌站 | 6 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 河北青华建材有限公司 | 中铁十四局集团有限公司 | 河北省曲港高速公路L6标拌和站 | 2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 石家庄市长安育才建材有限公司 | 衡水金湖交通发展集团有限公司 | 河北省国道G339冀州至邢台界段改建工程高速口砼拌合站 | 3 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 廊坊恺建化工有限公司 | 中星路桥工程有限公司 | 河北省沿海高速公路歧口互通立交黄骅市鹏正建筑工程有限公司 | 7 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 河北蓝河建材科技有限公司 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 河北省石衡高速公路二合同拌和站 | 12 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 远大洪雨（唐山）建材科技有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司 | 河北省秦唐高速公路唐山段ZT4拌合站 | 5 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 河北松冠科技有限公司 | 陕西路桥集团有限公司 | 河北省秦唐高速公路秦皇岛段ZT1拌合站 | 5 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 唐山宏实科技有限公司 | 浙江鼎盛交通建设有限公司 | 河北省秦唐高速公路秦皇岛段ZT3拌合站 | 4 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 北京市成城交大建材有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 河北省承平高速公路TJ1拌合站 | 12 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 山西康特尔精细化工有限责任公司 | 中交路桥建设有限公司 | 河北省承平高速公路TJ2拌合站 | 5 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 山西黄腾化工有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 河北省承平高速公路TJ3拌合站 | 5 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 陕西世纪博远建材有限公司 | 中国建筑股份有限公司 | 河北省邯港高速公路衡水段二分部拌合站 | 4 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 山西格瑞特建筑科技股份有限公司 | 承德路瑞公路养护工程有限公司 | 河北省国道克黄线（G233）二道窝铺小桥维修改造工程Q-1标拌合站 | 10 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 唐山宏实科技有限公司 | 承德路瑞公路养护工程有限公司 | 河北省省道塞长线（S214N）白云皋小桥维修加固工程鑫磊建材有限公司拌合站 | 15 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 天津伟合科技发展有限公司 | 中星路桥工程有限公司 | 河北省省道S223外金线凤山至金台子段改建工程3合同拌合站 | 2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 张家口海峰新型建材有限公司 | 中星路桥工程有限公司 | 河北省国道112线赤城至承德界段改建工程SD2标拌合站 | 3 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 河北圣通建材科技有限公司 | 天津市雍阳公路工程集团有限公司 | 河北省国道112线赤城至承德界段改建工程QL3标拌合站 | 6 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 河北环阔科技有限公司 | 河北联蜀公路工程有限公司 | 河北省张涿高速公路与北京市国道G109新线高速连通工程小龙门隧道拌合站 | 7 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 河北凯美思建筑材料有限公司 | 广西路桥工程集团有限公司 | 河北省张涿高速公路新增西太路互通工程LJ-S1拌合站 | 7 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 承德盛丰宏泰建材销售有限公司 | 河北盛通公路建设有限公司 | 河北省省道承赤线K2+520至K62+520段灾害防治工程隆化县鑫垒商砼有限公司 | 10 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 浙江交工新材料有限公司 | 浙江交工集团股份有限公司 | 浙江省苏台高速公路一期TJ01标拌合站 | 90 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 山西耀樟建材有限责任公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 浙江省苏台高速公路二期TJ05标搅拌站 | 98.67 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 中交二航武汉港湾新材料有限公司 | 宁波交通工程建设集团有限公司 | 浙江省杭甬复线宁波段二期TJ-3合同段 | 60 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 浙江交工新材料有限公司 | 浙江交工路桥建设有限公司 | 浙江省杭甬复线宁波段二期TJ-1合同段 | 50 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 湖南路智新材料科技有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 湖北省当阳经枝江至松滋高速公路3标拌合站 | 15 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 湖南路智新材料科技有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 湖北省当阳经枝江至松滋高速公路5标拌和站 | 19 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 山西鹏程建筑科技有限公司 | 中铁七局集团有限公司 | 湖北省当阳经枝江至松滋高速公路6标拌和站 | 45.7 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 湖北江城子建材科技有限公司 | 湖北交投建设集团有限公司 | 湖北省孝汉应高速公路（福银高速至武荆高速段）五分部 | 50 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 湖北固捷新材料科技有限公司 | 武汉市市政路桥有限公司 | 湖北省武汉至重庆高速公路武汉至汉川段3#拌和站 | 35.3 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 湖北江城子建材科技有限公司 | 湖北交投建设集团有限公司 | 湖北省沪蓉高速公路红安联络线1#拌合站 | 40.1 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 厦门宏发先科新型建材有限公司 | 中铁十七局集团第六工程有限公司 | 福建省宁上高速公路福建省霞浦至福安段A6合同段搅拌站 | 49 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 厦门宏发先科新型建材有限公司 | 中铁十七局集团有限公司 | 福建省宁上高速公路霞浦至福安段A4合同段拌和站 | 50 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 福建大成建材有限公司 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | 福建省宁上高速公路霞浦至福安段A2合同段拌和站 | 10 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 厦门宏发先科新型建材有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 福建省宁上高速公路霞浦至福安段A5合同段拌和站 | 48 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 福建正欧建材有限公司 | 江西省现代路桥工程集团有限公司 | 福建省泉南及沙厦高速公路改扩建工程A1合同段拌和站 | 50 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 厦门兴纳科技有限公司 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 福建省泉南及沙厦高速公路改扩建工程A2合同段拌和站 | 30 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 科之杰新材料集团福建有限公司 | 中铁西北科学研究院有限公司 | 福建省泉南及沙厦高速公路改扩建工程G合同段仓库 | 3 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 厦门君科建材科技有限公司 | 福建省高速路桥建设发展有限公司 | 福建省沈海线漳州龙海至诏安段（角美福井至龙海北溪头）扩容工程A1合同段拌和站 | 50 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 厦门君科建材科技有限公司 | 福建省高速路桥建设发展有限公司 | 福建省沈海线漳州龙海至诏安段（角美福井至龙海北溪头）扩容工程A2合同段拌和站 | 50 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 沈阳市华瑞混凝土外加剂有限公司 | 福建省高速路桥建设发展有限公司 | 福建省沈海线漳州龙海至诏安段（角美福井至龙海北溪头）扩容工程A3合同段拌和站 | 46 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 江苏奥莱特新材料股份有限公司 | 福建第一公路工程集团有限公司 | 福建省政永高速公路德化段A1合同段拌和站 | 12 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 江苏奥莱特新材料股份有限公司 | 福建第一公路工程集团有限公司 | 福建省政永高速公路德化段A2合同段拌和站 | 12 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 江苏奥莱特新材料股份有限公司 | 福建第一公路工程集团有限公司 | 福建省政永高速公路德化段A3合同段拌和站 | 11 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 山西耀樟建材有限公司 | 陕西路桥集团有限公司 | 四川省广绵扩容高速公路LJ4标段普子岭隧道 | 5 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 四川恒驰通科技发展有限公司 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | 四川省久马高速公路TJ8项目2号拌合站 | 3 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 巴中市聚源新型建材有限公司 | 福建路桥建设有限公司 | 四川省久马高速公路TJ11搅拌站 | 5 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 云南山峰工贸有限公司 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 四川省久马高速公路TJ12二号拌合站 | 6 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 四川昊宁科技有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司隧道分公司 | 四川省G4216线宁攀段高速公路ZCB1-16火山隧道 | 4 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川省G4216线宁攀段高速公路ZCB1-2标2号拌合站 | 4 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 攀枝花市吉源科技有限责任公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川省G4216线宁攀段高速公路ZCB1-3标拌合站 | 10 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 石家庄市长安育才建材有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川省G4216线宁攀段高速公路ZCB1-7标拌合站 | 7 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 北京景鑫忠盛建材有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 辽宁省凌绥高速公路5a标段1号拌合站 | 2 | 1 | 0 | 1 | 氯离子含量 | 不合格 | 1.工程项目已更换生产企业； 2.生产企业已整改，经确认合格。 |
| 注： - GB 8076-2008《混凝土外加剂》； 2、JT/T 769-2009《公路工程 聚羧酸系高性能减水剂》； 3、JDCC 2020-07《高性能减水剂产品质量行业监督抽查实施规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |