附件10

2023年度交通运输行业产品（轮廓标）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督 总体数(只) | 抽样 样本数(只) | 按标准GB/T 24970-2020判定 |  |  | 按实施规范JDCC 2023-29判定监督总体（批）是否通过（合格） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 （只） | 不合格样本数 （只） | 不合格项 |  |  |
|  | 山西勤为道建筑工程有限公司 | 山西路桥建设集团有限公司 | 山西省离隰高速公路南川河大桥库房 | 920 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 |  |
|  | 霸州市路富德交通设施有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 吉林省延长高速公路烟筒山至长春段山河互通 | 1800 | 32 | 30 | 2 | 发光强度系数 | 合格 |  |
|  | 霸州市路富德交通设施有限公司 | 吉林省祥润交通工程有限公司 | 吉林省延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段 K312库房 | 5700 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 |  |
|  | 霸州市路富德交通设施有限公司 | 中铁四局集团安装工程有限公司 | 吉林省延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段 K380库房 | 5100 | 32 | 31 | 1 | 逆反射系数 | 合格 |  |
|  | 霸州市铭泰安防科技有限公司 | 中铁十七局集团有限公司 | 四川省内大高速公路项目库房 | 1000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 |  |
|  | 绍兴新鸿基交通设施有限公司 | 浙江交工集团股份有限公司 | 浙江杭绍甬高速公路路面1#集中站库房 | 2000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | 部省联动 |
|  | 霸州市路富德交通设施有限公司 | 吉林省祥润交通工程有限公司 | 吉林省本集高速公路桓仁（省界）至集安段太平服务区 | 801 | 32 | 0 | 32 | 色度性能（逆反射材料夜间色） | 不合格 | / |
|  | 北京宜路桐交通设施有限公司 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | 四川省久马高速公路K184处 | 1000 | 32 | 6 | 26 | 逆反射系数 | 不合格 | 部省联动 生产企业已整改，经确认合格。 |
| 注： 1、GB/T 24970-2020《轮廓标》； 2、JDCC 2023-29《附着式轮廓标产品质量行业监督抽查实施规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |